附件 3

商品监督抽检不合格商品信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验报告编号 | 序 号 | 标称生产企 业名称 | 标称生产企 业地址 | 被抽样单位名 称 | 被 抽 样 单 位 所 在 省 份 | 商品 名称 | 不合格项目║检验结 果║标准值 | 规格  型号 | 分 类 | 公 告 号 | 任务来  源/项目  名称 | 检验  机构 | 备 注 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ202300589 | 1 | 德阳市湘川电器有限公司 | 四川省德阳市中江县龙台镇飞龙路126号 | 岚皋县卢波百货批发部 | 陕西省 | 室内加热器 | 1. 标志和说明：擦拭后不能清晰辨认，指标：要求标志应清晰易并持久耐用； 2. 电源连接和外部软线：棕色：53.41Ω/km 蓝色 58.81Ω/km，指标＜26.0Ω/km； 3. 接地措施：无接地 | HA-90 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| DQ202300590 | 2 | 德阳市湘川电器有限公司 | 四川省德阳市中江县龙台镇飞龙路126号 | 岚皋县卢波百货批发部 | 陕西省 | 室内加热器 | 1. 标志和说明：实验后无法清晰辨认，指标：要求标志应清晰易并持久耐用； 2. 输入功率和电流：实测959W 指标 额定输入功率900W，； 3. 电源连接和外部软线：棕色：49.00Ω/km 蓝色 57.46Ω/km，指标＜26.0Ω/km； 4. 接地措施：无接地 | NB-90 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| DQ202300592 | 3 | 襄阳市高新区襄美电器厂 | 襄阳市高新区光彩工业园A2栋 | 岚皋县民意通商贸有限公司 | 陕西省 | 鸟笼式取暖器 | 电源连接和外部软线：样品为0.5 mm²导线，指标：要求横截面积0.75 mm²。 | NDS-100 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| MT202300475 | 4 | / | / | 岚皋县玉祥商贸有限公司 | 陕西省 | 民用散煤 | 挥发分 31.20，指标≤12.00 | 110mm\*120mm |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| XL202300423 | 5 | 强力电缆有限公司 | 偃师市营房口工业区 | 安康忠浩瑞商贸有限公司 | 陕西省 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 1. 绝缘老化前抗张强度：10.0，指标≥12.5 2. 导体电阻：14.7，指标≤12.1 | BVR |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| MT202300327 | 6 | 岚皋县石梁子蜂窝煤厂 | 陕西省安康市岚皋县城关镇新春村三组 | 岚皋县石梁子蜂窝煤厂 | 陕西省 | 民用型煤 | 全硫 1.56，指标≤0.50 | 宽：8.7cm；高8cm |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| XL202300381 | 7 | 西安鑫川线缆有限公司 | 陕西省西安市新城区华清东路188号 | 岚皋县石门镇装饰装璜中心 | 陕西省 | 线缆 | 导体电阻：红 28.0 蓝28.2，指标＜7.98 | 2×2.5mm²（1卷100m) |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| HG202302252 | 8 | 陕西三鑫印务有限公司 | 陕西三原高新区清河工业园668号 | 家佳福商贸民主镇李昌宏便利店 | 陕西省 | 学生作业本 | 纸张定量：封面/封底 75g/m²,指标 ≥80g/m² | 258mm×183mm |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| HG202302217 | 9 | 西平县国强塑胶有限公司 | 河南省西平县城南工业园区 | 岚皋县老蒋百货 | 陕西省 | 塑料购物袋 | 环保要求：试样公称厚度为0.025 mm，最小厚度为0.0120 mm，塑料购物袋不带有袋本体外的附件； 指标：塑料购物袋公称厚度不应小于0.030 mm，其最小厚度不应小于0.025 mm；塑料购物袋不应带有袋本体的附件如挂耳等 | 370mmX（240+114）mmX0.025mm2.5kg |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| FZ202300721 | 10 | / | 广州市白云区鹤龙员村北街2号 | 岚皋县金林衣衫之家服饰店 | 陕西省 | 卫衣 | 纤维含量：棉39.4 聚酯纤维57.9 氨纶2.7，指标：棉68±5 聚酯纤维32±5 | L |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| XL202300291 | 11 | 天津市金川电缆厂 | 天津市青光镇刘家码头村 | 岚皋县聚缘阁五金交电总汇 | 陕西省 | 铝护套线 | 1. 导体电阻：红4.94 黑4.97，指标≤4.61Ω/km 2. 绝缘平均厚度：红0.6 黑0.6，指标≥0.8mm 3. 绝缘最薄厚度：红0.59 黑0.54，指标≥0.62mm 4. 绝缘老化前抗张强度：红4.4 黑3.8，指标≥12.5N/mm² | BLVVB |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| XL202300244 | 12 | 上海驰通电线电缆有限公司 | / | 岚皋县闽顺五金店 | 陕西省 | 聚氯乙烯塑胶绝缘电线 | 1. 绝缘平均厚度：红0.6 蓝0.6，指标≥0.8mm 2. 绝缘最薄厚度：红0.53 蓝0.57，指标≥0.62mm 3. 缘老化前抗张强度：红7.2 蓝6.4，指标≥12.5N/mm² | ZR-BLVVB 2\*4mm2 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| XL202300245 | 13 | 河南雷士电缆有限公司 | / | 岚皋县闽顺五金店 | 陕西省 | 雷士电缆 | 1. 导体电阻：红28.7 蓝28.3，指标≤7.98Ω/km 2. 绝缘老化前抗张强度：红7.4 蓝7.4，指标≥10.0N/mm² | RVS 2\*2.5mm2 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| JC202301636 | 14 | 广东佛山西曼蒂陶瓷有限公司 | 香港九龙尤弥敦道208-212号四海大厦10楼1001室 | 岚皋县军林银五金经销部 | 陕西省 | 西曼蒂陶瓷通体大理石瓷砖 | 1. 吸水率：平均值5.9%，指标≤0.5%；单个值6.2%，指标≤0.6% 2. 断裂模数：平均值31，指标≥35；单个值29，指标≥32 | 900×600mm |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| JC202301349 | 15 | 武汉欧度优品管道卫浴有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区祁家湾街道戴家湾61号 | 岚皋县铭岚东婷建材经营部 | 陕西省 | 厦门手持套装花洒 | 流量均匀性：4.9L/min，指标最大出水流量均匀性应不大于 4.0L/min | / |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| JC202301308 | 16 | 揭阳市鸿诚五金电子有限公司 | 揭阳市揭东区埔田镇南山村月山村经济合作社村公所后面 | 岚皋县聚缘阁五金交电总汇 | 陕西省 | 安全帽 | 冲击吸收性能：传递到头模的力6874 N,帽壳无有碎片脱落；指标：传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落； | 玻璃钢 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |
| JC202301289 | 17 | 江苏省丹阳市和谐劳保用品厂 | 江苏省丹阳市吕城镇西墅村原毕庄小学 | 岚皋县军军劳保大全商店 | 陕西省 | 安全帽（P) | 冲击吸收性能：传递到头模的力6874 N,帽壳无有碎片脱落；指标：传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落； | 普通型 |  |  | 岚皋/县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |  |